一、使用范围：

本方法适用于直接在路面上测定路基土、整层（厚度在0.8-1.0m）路面材料及路面结构层材料的回弹模量。

二、主要技术参数：

1、最大载荷：60KN；

2、承载板直径：304mm；

3、千斤顶行程：120mm。

三、使用方法：

1、将承载梁安装在后轴重10-12T的卡车后部大梁下距后轴0.8m处。

2、选取有代表性的测点，在应测面上撒上少量的均匀的砂，放上承载板搓转，使砂分布均匀并进入抹面上的小麻坑。用手指在承载板边缘的2-3条直线上按压，检验承载有无翘动。

3、缓慢开动汽车，使汽车后部的承载梁的大约中间位置恰好位于承载板上方。

4、将油压千斤顶至于承载板的正中，高度不够时可将垫筒（多垫木）垫在千斤顶下，使千斤顶头和承载板对中（也可调整千斤顶的压头部分螺杆）。

5、安装弯沉仪（自备），使两台弯沉仪的侧头分别安放在承载板两侧的调平丝上，同时弯沉仪的尾部安装测变形的百分表。

6、起重前先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。

7、手柄插入掀手孔内上下掀动，活塞杆即平稳上升顶起重物，由于本千斤顶内有限位装置，故顶至一定高度则不再上升。

8、欲使活塞下降，只须用手柄开槽将回油阀杆按逆时针方向微微旋松（不得大于两圈），活塞杆即渐渐下降。如有载荷，回油阀旋转不能太快，否则下降速度过大将产生危险。

9、起重前必须估计物体重量，切记超载使用。

10、使用时须确定物体重心，选择千斤顶的着力点，放置平稳。以防起重时产生歪斜甚至倾倒。

11、本仪器使用13号机械油，需保持足够过滤清洁的机械油。

12、使用时避免急剧的震动。