| 图像金相显微镜 DX70A+V 用途特点 金相显微镜配以专用图像适配镜,进口CCD摄像机及专业图像捕捉卡,可在显示器同步放大演示,并由计算机对图像进行处理,编辑,保存和输出。 系统配置先进优化和互动性好,图像清晰和操作方便,代表了当前主流时尚,并与国际接轨。 图像金相显微镜应用范围非常广泛,采集的金相图谱可以比对标准图谱进行晶粒度评级等各种金相分析与研究,还可以由图像处理软件对图谱设置大小,缩放,裁剪,颜色,亮度和对比度等编辑,并可作为文档报告的插图,图谱可以大量保存和输出（打印照片,投影演示,发送邮件等） 系统配置 1.主机显微镜：三目倒置金相显微镜DX70A 2.图像适配镜：显微镜和摄像机可调中和变焦的C接口专用镜头 3.彩色摄像机：日本TOTA-580,1/3"CCD/540线/超动态补偿 4.图像处理系统：CG410高清晰图像捕捉卡及图像处理软件包 5.微机打印机：自备或选配 放大倍率和视场 长工作距平场物镜∞ 广角目镜10×/22 图像系统 放大倍率 工作距离 物视场mm 总放大率 线视场mm 总放大率 10× 20.2 mm Φ2.20 100× 1.10 200× 20× 8.80 mm Φ1.10 200× 0.55 400× 50× 3.28 mm Φ0.44 500× 0.22 1000× 100×干 0.40 mm Φ0.22 1000× 0.11 2000× |  |  | A B C D A.G18Cr4V淬火后晶粒度 B.碳钢石墨化评级 C.铸造铝硅合金过烧 D.铸造碳钢金相显微组织 E F G H E.平均晶粒度测定 F.马氏体针叶长度评级 G.石墨球化率评级 H.碳钢大块碳化物评级 |
| --- | --- | --- | --- |

| 金相显微镜 DX70A 高级实验室金相显微镜,替代进口产品 无限远光学系统倒置金相显微镜 广角大目镜,超清晰广阔视野 无限远长工作距平场物镜 大型双支承载物台带转盘 内切换偏光,侧位同步影像输出 |  |
| --- | --- |

| 物目镜和放大倍率 总放大倍率： 100×,200×,500×,1000× 无限远物镜： 10×,20×,50×,100×Dry干 物镜转换器： 五孔滚珠内定位 广角大目镜： WF10×/22mm 分划目镜： 10×变焦,格值0.1mm,视度补偿 测微尺C1： 格值0.01/1mm 技术参数 双目镜筒： 铰链式,倾角45º,瞳距53-75mm,屈光度±5D可调 影像输出： 侧位同步光学输出,标准接口 机械载物台： 大型双支承242*200mm,同轴移动30*30mm 圆盘工作台： Φ130mm,旋转360º,附试样夹 载物盘： 通光孔径Φ10mm,Φ20mm 调焦机构： 同轴粗微动,升降30mm,微调2µm,调焦定位和松紧调节 明场照明： 内置可变孔径和视场光阑,卤素灯12V/50W 偏光装置： 推拉式,内置检偏与起偏镜组推进器 滤色片组： 五定位推进器：黄/绿/蓝/中性/透过 输入功率： AC220V/50Hz/60VA 仪器质量： 体积56*48*64Cm³,重量13.7kg 参数表 无限远长工作距平场物镜∞ 广角目镜10×/22 放大倍率 数值孔径N.A 工作距离mm 物方视场mm 总放大率 10× 0.25 20.2 Φ2.20 100× 20× 0.40 8.80 Φ1.10 200× 50× 0.70 3.28 Φ0.44 500× 100×干 0.85 0.40 Φ0.22 1000× 仪器成套性 ⑴仪器主机 ⑵双目镜筒 ⑶输出接口 ⑷物镜4个 ⑸广角目镜 ⑹分划目镜 ⑺测微尺 ⑻圆盘工作台 ⑼试样压板 ⑽滤色片组 ⑾偏振片组 ⑿光源灯箱组 ⒀防尘罩盖 ⒁专用工具 ⒂备用品 ⒃随机文件 选配件 无限远长工作距平场物镜：5×,40×,60×,80× 显微摄影摄像与图像处理,金相图像分析系统 金相制样设备：抛光机,预磨机,镶嵌机,切割机及辅料等 |  |  | 倒置金相显微镜 金相显微镜可用来鉴别和分析各种金属和合金材料的组织结构,铸件质量的鉴定,原材料的检验或材料处理后的金相组织分析,以及对表面喷涂,裂纹等进行研究工作。 倒置金相显微镜,操作时试样面向下,并与工作台面平行,因此与试样的高度和平行度无关,试样无须镶嵌,适合于外形不规则或较大的试样。 金相显微镜是各工矿企业,科研院所和高等院校的常规装备,并可以升级显微摄影摄像与图像处理,金相图像分析系统。 产品系列 数码摄影金相显微镜DX70A+D 图像处理金相显微镜DX70A+V 金相图像分析系统DX70A+VS |
| --- | --- | --- | --- |