普及型矿石多元素联测分析仪

碳硫分析部分：高速碳硫分析仪LC-CS5A型

一、主要技术参数

1、测量范围：碳：0.02%～6.00%  硫：0.003%～2.00%

（改变方法可扩大测量范围）

2、测量时间：约45秒

3、测量精度：符合GB223.69-97、GB223.68-97标准

4、电源电压：220V±10%  50Hz

二、主要特点

1、气体容量法全自动定碳、碘量法全自动定硫

2、工作过程全自动操作，彻底消除了人为误差，测量准确

3、单片机控制电路，性能稳定可靠，操作简单方便

4、进口精密传感器检测数据，测量结果数显直读自动打印，便于保存

元素分析部分：矿石成分分析仪LC-BS3D型

一、主要技术参数

1、分析方法：光电比色分析法

2、量程范围：吸光度值0～1.999A 浓度值0～99.99%

3、测量精度：符合矿石化学分析方法相关标准中规定的允许差

二、主要特点

1、用于分析黑色金属矿（铁矿石，锰矿，铬铁矿等），有色金属矿（铜矿石，铅矿石，锌矿石，钼矿石，锡矿石等），稀土金属矿，分散矿，原料矿，耐火材料矿，非金属矿等矿物。成套仪器可分析矿物中的锰，硅，磷，铜，铝，铁，钛，铬，镍，钼，钒，铅，锌，锡，稀土，镁，钴，镉，砷，锑，铋，钨等元素及其化合物。

2、可储存15条标样曲线，分析范围广；零点、满度自动数据捕捉，无需精确调整

3、轻触32键音响提示，减少组合操作，可靠性高、操作简单

4、可输入日期和炉号，自动打印测量结果

5、变更比色皿、改变称样量及合理利用曲线，可扩大测量元素的品种及含量范围