QFH―A型漆膜划格器

使

用

说

明

书

北京时代山峰科技有限公司

地址：北京市海淀区上地十街辉煌国际4号楼1209室

电话：010-82951585  82946733 58473532

传真：010-82915752    邮编：100085

- 用途：

漆膜划格器是根据ISO2409-1974标准时间制造的。它主要实用于有机涂料附着力的测定。不仅适用于实验室，也可用于各种条件下的施工现场。

- 工作原理和适用范围：

该仪器以一定规格的工作将涂层做格阵切割并穿透，划格完成的图形按六级分类，评定涂层从底材分离的抗性。

本划格器有三种规格间距的多刃切割刀（1mm、2mm、3mm）按不同试验条件可供选择。1mm间距的多刃切割刀适用于涂膜厚度<60到120um的试片，3mm间距的多刃切割刀是为特殊用途而设计的。

- 技术指标：

- 多刃切割刀间距分别为：

1±0.01mm

2±0.01mm

3±0.01mm

- 多刃切割刀齿顶直线分别为：

≯0.003mm(1±0.01mm)

≯0.006mm(2±0.01mm, 3±0.01mm)

- 多刃割刀工作齿宽度

≯0.05mm

四、验用具

1、软毛刷（自备）；

2、3倍放大镜（随仪器提供）；

3、粘胶带（特殊情况和要求时使用，自备）。

五、使用方法：

1、试片必须按ISOR1514及ISO2808的规格制备；

2、将试片放置在有足够硬度的平板上；

3、根据需要试验的涂膜厚度，选用规格适用的多刃切割刀，将图中件2松开一圈，搬动刀体3或螺纹轴1，即可改换多刃切割刀，然后锁紧件2即能使用；

4、手持划格器手柄，使多刃切割刀垂直于试片平面；

5、以均匀的压力，平稳地不颤动的手法和20～50mm/s的切割速度割划；

6、将试片旋转90度角，在所割划的且切口上重复以上操作，以使形成格阵图形；

7、用软毛刷沿格阵图形的两对角线轻轻地向后5次向前55次的刷试片；

8、试验至少在试片的三个不同位置上完成，如果三个位置的实验结果不同，应在多于三个位置上重复试验，同时记录全部结果。

六、注意事项

1、所有切口应穿透涂层，但切入底材不得太深；

2、如因涂层过厚和过硬而不能穿透刀底材，则该实验无效，应在试验报告中说明；

3、在特殊情况下或有特殊要求时必须配合胶带法测定。胶带一般是25mm宽的半透明胶带，背材为聚酯薄膜或醋酸纤维。将胶带贴在整个划格上，然后以最小角度撕下，结果可用漆膜表面与脱落面积的比例来求得；

4、试验应在温度23±2℃和相对湿度50±5%中进行。

七、结果的评定

| 分级 | 说 明 |
| --- | --- |
| 0 | 切割的边缘完全是平滑的；没有一个方格脱落。 |
| 1 | 在切口交叉处涂层有少许薄片分离，划格区受影响明显不大于5%。 |
| 2 | 涂层沿切割边缘或切口交叉处脱落明显大于5%，但受影响明显不大于15%。 |
| 3 | 涂层沿着切割边缘，部分和全部以上大碎片脱落或它在格子的不同部位上部分和全部剥落，明显大于15%，但划格区受影响明显不大于35%。 |
| 4 | 涂层沿着切割边缘大碎片剥落或者一些方格部分和全部出现脱落，明显大于35%，但划格区受影响明显不大于65%。 |
| 5 | 甚至按4类也识不出其剥落程度。 |

注：目视检查可用放大镜。

八、维护与保管：

试验结束后，应将仪器擦拭干净，放入仪器盒，置于干燥处。

九、随机附件：

3倍放大镜一件；  仪表螺丝刀一件。

附表：

| ISO等级：0 ASTM等级：5B 切口的边缘完全光滑，格子边缘没有任何剥落 |  |
| --- | --- |
| ISO等级：1 ASTM等级：4B 在切口的相交处有小片剥落，划格区内实际破损不超过5% |  |
| ISO等级：2 ASTM等级：3B 切口的边缘和/或相交处有被剥落，其面积大于5%，但不到15% |  |
| ISO等级：3 ASTM等级：2B 沿切口边缘有部分剥落或整大片剥落，及/或者部分格子被整片剥落。被剥落的面积超过15%，但不到35% |  |
| ISO等级：4 ASTM等级：1B 切口边缘大片剥落/或者一些方格部分部分或全部剥落，其面积大于划格区的35%，但不超过65% |  |
| ISO等级：5 ASTM等级：0B超过上一等级 |  |