胶鞋耐黄变试验方法

Test Metod of discoloration  NEQ ASTM-D1148-95

1.      范围

本标准规定了测定鞋用帮材、底材等浅色和白色制品对近似的太阳光、紫外光照射的耐黄变程度的试验方法。

本标准规定了A法和B法两种试验方法。B法不适用于仲裁及精密科研开发工作。

本标准适用于鞋用天然皮革、合成皮革、纺织物及硫化橡胶等白色和浅色制品的耐黄性能的测试。

2．引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB250-1995  评定变色用灰色标准样卡

3．原理

3．1A法：太阳灯法

根据浅色或白色制品，在自然太阳光长时间照射易发生颜色变黄的现象，以太阳灯及加热控温装置模拟自然的环境下，在规定的时间内，观测样品表面颜色发生的变化，确定样品的变色程度，从而判定材料在太阳光辐射下耐黄变的能力。

试验箱内光源为太阳灯泡，发出的光线近似于太阳光。

3．2B法：紫外线灯管法

根据浅色或白色制品，在紫外线长时间照射易发生颜色变黄的现象，以紫外线照射试样，在规定的时间内，观测样品表面颜色发生的变化，确定样品的变色程度，从而判定材料在紫外线辐射下耐黄变的能力。

试验箱内光源为紫外线灯管，发出的光线是紫外光。

3．3A法和B法因光源不同两者没有可比性。

4．试验装置

4．1A法

4．1．1试验箱

试验箱工作室内安装太阳灯炮光源，箱内温度可以自由控制，并具有使温度控制在±2℃范围内调节装置。

4．1．2光源

选用功率为300W，电压220V±5%V螺旋灯口的灯泡，灯泡的紫外线光波的波长为280nm-400nm，并有部分可见光。灯泡紫外线的强度为250±0.4W/M2。灯泡每使用1000小时必须更换。

4．1．3试样架

试样架是由托盘、托盘支撑杆组成，并且可以调整试样高度，试样架下部安装有旋转盘，带动托盘旋转以保证试样照射均匀。

4．2B法

4．2．1试验箱

试验箱工作室内安装紫外线灯管，试验箱内温度为常温。

4．2．2光源

选用15W紫外光灯管二支，波长280-400nm。灯管每使用500小时必须更换。

4．2．3试样架

试样架是由托盘、托盘支撑架组成，并且可以调整高度。

4．3遮光片

不透明（所有波长的光线透射率为0）薄片。

4．4比色卡

符合GB250。

比色卡至少每12个月必须更换一次。

5．试样制备

5．1试样的形状规格：用斩刀或剪刀裁取尺寸为62mm±2mm×12±2mm的长方体，试片厚度不超过50mm±2mm。

5．2特殊试样可以根据实际应用情况确定试样形状规格。

5．3试样数量根据检测项目次数确定，每项每次检测的有效试样不少于3个。

6．试验条件

6．1A法

6．1．1试验箱内温度规定为50℃±2℃。

6．1．2试样表面与灯炮平面平行，最近距离为250mm±2mm。

6．2B法

6．2．1试样表面与灯管平面平行，最近距离为250mm±2mm。

7．试验步骤

7．1．A法

7．1．1试样安装

用遮光片盖住试样首尾两端各20mm处，将试样放到托盘上，位置是直径为75mm和300mm的两个同心圆之间的区域。试样的照射面朝向光源，试样的长方向与托盘的半径平行。

7．1．2照射试验

将托盘送进试验箱，启动开关，托盘以规定的转速旋转，在50℃±2℃的温度下让试片在灯光下不间断地照射固定的时间，例如6h、12h、18h、24h、36h等。

7．1．3结束试验

在规定的时间到达后，从试验箱中取出试片，取下试片上的遮光片。

7．2B法

7．2．1试样安装

用遮光片盖住试样首尾两端各20mm处，将试样放到托盘上，试样的照射面朝向光源，试样的长方向与灯管的方向垂直。

7．2．2照射试验

将托盘送进试验箱，启动开关，让试片在紫外线灯光不间断地照射固定的时间，例如3h、6h、9h、12h等。

7．2．3结束试验

在规定的时间到达后，从试验箱中取出试片，取下试片上的遮光片。

8．试验结果

在标准光源对色灯下用灰色样卡直接目测评估试样被遮盖部分与未遮盖部分所对应的黄变级数，精确到0.5级，选取等级最差的结果作为最终结果。

9．试验报告

试验报告包括如下内容：

a)      采用标准名称及代号；

b)      试验样品名称、规格和生产厂家；

c)      试验方法（A法或B法）

d)      试验箱型号和光源型号；

e)      试验条件，照射时间；

f)      试验结果；

g)      试验日期、试验者及其他。