皮革龟裂的试验方法

参考方法：DIN53325，SATRAPM24

试验目的：经过崩紧直径表皮破裂去确定皮革表面的扩展能力

试验材料：天然皮革，人造皮

试验器具：皮革龟裂器

试片准备：用斩刀裁取直径为48mm的试片

试片数量：每一种材料测试二个试片

试验条件：天然皮革用直径为6.35mm球体，人造皮用直径为21mm的球体

试验步骤：

- 将仪器项盖打开

- 将试样的表面向上放进装置中

- 拧紧顶盖

- 利用微调螺丝把皮革背后的球体以每分钟12.4mm的速度往上推进

- 当观察到试样有破裂或损坏时停止旋拧微调螺丝

结果鉴定：

读取试料破裂时球体弯曲上升的高度值（mm），用直径为6.35mm的球体测试时在微调螺丝上读出得数减去5mm（因为试样受力是从5mm开始的）。根据下表将试料弯曲上升高度（mm）转换为伸展百分率。

| 球的直径为6.35mm | 球的直径为21mm |
| --- | --- |
| 弯曲高度（mm） | 伸展百分率（％） | 弯曲高度（mm） | 伸展百分率（％） |
| 2.0 | 1.3 | 2.0 | 4.4 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.8 |
| 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.8 |
| 5.0 | 7.4 | 5.0 | 9.0 |
| 6.0 | 10.2 | 6.0 | 12.3 |
| 7.0 | 14.4 | 7.0 | 16.85 |