文件编号/版次:GCL977/02                                               发行日期:2005年6月15日

深 圳 市 一 通 达 焊 接 辅 料 有 限 公 司

产 品 说 明

1.产品名称：

SMT低温红胶ET-L977

2.产品说明：

ET-L977贴片红胶是单组份的环氧树脂胶粘剂,非常合适中高速点胶使用,也可以用于 AI 厚网（铜网或钢网）印刷使用。其容许低温固化，高速及超高速微少量点胶，仍可以保持不拉丝、不溢胶、不塌陷。胶点的稳定形狀，胶点形狀非常容易控制，储存安定性好且具有优良的耐热冲击性和优良的电气特性，同时使用安全，不含溶剂，无气味，完全符合环保要求.

3. ET-L977低温贴片红胶的特性（ Specification of ET-L977）

| 成 份 Composition | 环氧树脂： Epoxy resin |
| --- | --- |
| 外 观 Appearance | 红色糊状： Paste/red-colored |
| 比 重 Specific gravity | 1.25 |
| 粘 度 Viscosity at 25℃,5rpm | 350,000mPa·S(350 cps) |
| 摇变性指数 Thixotropy index | 6.7(1rpm/10rpm) |
| 接着强度Adhesive Strength 2125C Mini-mold tr SOP·IC 16P | 49N(4.5kgf)0.2mgr twin 48N(4.6kgf)0.3mgr twin 96N(9.4kgf)0.8mgf single×2 |
| 电气特性 Electric Property 体积阻抗系数 Volume resistance 绝缘阻 Insulation resistance 初期值 Initial value 处理后* After treating* 介电常数 Dielectric constant 介电正接 Dielectric loss tangent | 3.6×1016Ω·cm JIS K6911 1.2×1014Ω JIS Z3197 1.2×1012Ω 3.12/1MHZ JIS K6911 0.012/1MHZ JIS K6911 |
| 保存条件 Preservation condition | 10℃以下的冰箱保存 To be strictly kept at less than 10℃ in refrigerator |

* 处理条件：85℃×85%RH×DC50V×1000hrs.   使用JIS Z3197梳型电极II型（G10）

*Treating condition:85℃×85%RH×DC50V×1000hrs.

* JIS Z3197 Measured at comb electrode model II (G10)

4.包装方式 （Package  styles）

| 包装方式 Package styles | 容量 Contents | 包装单位 Pack.Unit | 点胶机设备厂商 Applicable Dispenser Makers |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．条装 Tube | 200gr | 10Pcs. |  |
| 2．圆柱筒 | 300ml | 5Pcs. | For our filling machines only |
| 3．圆柱筒 | 360gr | 12Pcs |  |
| 4．罐装 PLASTIC JAR | 360gr | 12Pcs |  |
| 5．罐装 PLASTIC JAR | 1000gr | 6Pcs | For screen printing |

5.特征（Features ）

| Much lower temperature curing is aimed at amd is practically possible. Very good stable curing shapes without stringing and slumping are achieved at super high speed dispensing and very amall dots. stable adhesive strength can be obtained with a variety of SMD. Long-term preservation stability is expected. High heat-resistivity and excellent electric properties are possessed. Usable for screen printing. | 容许低温度硬化。 尽管超高速涂敷、微少量涂敷仍可保持没有拉丝，塌陷的稳定形状。 对於各种表面粘着零件，可获得安定的接着强度。 储存安定性优良。 具有高度耐热性和优良的电气特性。 可用於网版印刷。 |
| --- | --- |

6.固化条件（Curing  condition）

| ○Recommended curing condition:Over 90 sec after PCB’s surface temperature has reached 150℃. ○When the higher curing temperature and the longer curing time,the stronger adhesive strength can obtained.We would suggest you to search out an optimum curing condition,for the temperature exerterd on the adhesive may occasionally vary according to the size,material,etc.of component parts mounted on PCBs. | 固化条件 ○建议固化条件是PCB板表面温度达到150℃后120秒以上。或达到120度后150秒。 ○固化温度越高，且固化时间越长，可获得更高的粘接强度，依PCB板上装着元件材质、大小不同而实际附加于接着剂的温度会有所不同，因此请依据实际生产情况找出最适合的固化条件。 |
| --- | --- |

7．硬化条件曲线图（Example:curing profile）

8.使用方法（How  to  use）

| ○Adhesive should be preserved in refrigerator(below 5±3℃)to keep on its quality. ○Before processing,the adhesive should be taken out from the refrigerator for de-freezing about a few hours until it reaching the room temperature. ○The bottom of printing screen should be cleaned timely for good printing shape. ○Toluene or ethyl acetate is possible to use for cleaning up this adhesive. | 使用方法 ○为使接着剂的特性发挥最大效果，请务必放置于冰箱（5±3℃）保存。 ○使用前请务必提前4小时从冰箱取出，待红胶恢复至室温后使用。 ○为获得良好印刷成形，请及时清洁钢网底部。 ○对红胶的洗涤可使用甲苯，醋酸乙酯。 |
| --- | --- |

9.注意事项（Warning）

| ○Warranty:6Months. ○Store adhesive in a refrigerator keeping the temperature at 5±3℃ ○This product may cause skin irritation to sensitive personnel. ○In case Seal-glo ET-L977 gets in touch with skin,wash it thoroughly with soap and water. ○In case of eye contact,wash out with clean water and consult a medical doctor immediately. | ○保证期：6个月。 ○请务必将本品保存在5±3℃的冰箱内。 ○如果有过敏性体质的人，直接接触皮肤有时会引起皮肤过敏，因此请注意。 ○误沾皮肤时，请立即用肥皂水清洗。 ○进入眼睛时，请尽速以清水冲冼干净，立即接受医生的诊察。 |
| --- | --- |

10.备注（Remark）

本产品不宜在纯氧或富氧系统中使用。不可做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。有关本产品安全注意事项，请与一通达技术部联系。冷藏储存的产品必须等到与室温（25℃±3℃）平衡后方可使用。使用之前应避免污染，沾在线路板上未固化的胶可用异丙醇等来擦掉。为了避免污染未用过的胶液，不可将任何胶装回原来的包装容器内。本文中的数据是根据实际的测试数据和周期性试验取得的，仅供客户参考，对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。决定把本产品用于哪一种生产方法，及采取用哪一种措施来防止产品在贮存和使用过种中可能发生的损身和人身伤害都是客户自已的责任。建议客户每次在正式使用之前都要根据本文所提供的数据先做试验。

物质安全资料

这份安全数据资料是依照EC指令的需要制作的，为产品的安全操作和使用提供信息。

1、   产品及公司信息

产品代码                            ET-L977

商品名称                            低温红胶

制造商/供应商                        深圳市一通达焊接辅料有限公司

2、   成分信息

性质                     环氧树脂

配方-危险组分

组分                      CAS/           含量          R P术语          分类

EINECS

硅石填料                 67762-90-7      1.00-5.00

环氧树脂                 28064-14-4       1.00-10.00     R36/38,R43,       Xi,N

Ploymer                       R51/53

颜料                     None.           1.00-5.00      R36/38,R43,       Xi

双芬-A对苯醚            25085-99-8       10.00-30.00    R36/38,R43,       Xi,N

R51/53

脂肪类对苯醚             30499-70-8       1.00-10.00     R36/38,R43,       Xi

2,3-Epoxy propyl ester of     26761-45-5      1.00-10.00     R43,R51/53       Xi,N

mixed trialkyl acetic acids    247-979-2

碳酸钙                   1317-65-3        10.00-30.00

215296

3、危害信息

含有环氧成分，容易刺激皮肤，导致皮肤过敏

4、急救措施

吸入：

将受害者移至通风处呼吸新鲜空气，如仍感觉不舒服，寻求医生帮助。

皮肤：

用大量肥皂清洗，如刺激依然存在，寻求医生帮助。

眼睛：

用大量流水冲洗，眼睛至少15分钟，如刺激依然存在，录求医生帮助。

摄入：

用水濑口，口服大量水或牛奶，不要催吐。

5、灭火措施

属非易燃品（闪点高于100℃（cc）。如果燃烧，用干粉，泡沫或二氧化碳扑灭。在焚烧的过程中，会产生有毒气体，如碳的氧化物等，注意避免吸入。

6、意外泄漏措施

对于少量泄漏，用纸巾擦干净，放在容器中等待处理。将泄露处用肥皂水或清洗剂彻底清洗干净。避免材料进入排水管或下水道。

7、操作和贮存

操作：

避免接触皮肤或眼睛。

贮存：

不得冷冻，贮存在原包装内。

8、个人保护

可配戴橡胶手套和化学护目镜。

9、物理化学性质

物理状态                       粘稠液体

颜色                           红色

气味                           轻微的特征性气体

pH值                         不适用

沸点（度℃）                  不适用

闪点（CC）度（度℃）         >100

比重                          在25℃时，1.25

水溶性（kg/m3）               不溶

在丙酮中的溶解性              不适用

蒸汽压(mmHg@25℃)           在20℃ 时，小于5

爆炸极限（%）                不适用

10、稳定性和活性

在正常性况下，本产品相对稳定。

11、毒性信息

吸入：

由于本产品具有低挥发性，在正常使用条件下，不会因吸入对人体产生危害。

皮肤：

刺激皮肤，可能产生过敏。

眼睛：

刺激眼睛。

摄入：大量摄入会导致肝和肾的损坏。

12、生态信息

无可用信息。

13、处理指导

根据当地和国家法规进行处理，在合法场所进行焚烧或掩埋。

14、运输条件

UN  号码                          无

空运（IATA）                      无分类

海运（IMO）                      无分类

公路（ADR）/铁路（RID）          无分类

15、系统信息

成分                       含有环氧组分，参见制造商提供的信息。

标签资料                   刺激性

R态                       刺激眼睛和皮肤，皮肤接触会导致过敏。

S态                       如接触眼睛立刻用大量水冲洗，寻求医生帮助。接触皮肤后立刻用大量肥皂冲洗。

非官办标签                 不适用

16、其它信息

首次提出                 10.10.1997

制定：张小平

这份安全数据资料的信息中来源于有名的资料来源，据我们所知，在提出的日期内，这些

信息是准确的和最新的。

由于使用本文所提供信息，及对本文中所描述的产品进行使用，应用和处理时产生的问题

深圳市一通达焊接辅料有限公司均不承担任何责任。提醒用户注意，不恰当使用产品可能会产生危害。

# Text boxes

150℃/120sec

160

140

120℃/150sec

120

100

60

80

40

20

300

270

180

150

240

210

60

30

120

90