CTS-1010型数字化超声探伤仪配备国内业界先进的方波激励技术、性能稳定、轻巧便携、操作方便、性价比高。仪器符合新容规TSG R0004-2009，兼容欧盟EN12668-1:2000标准的要求。显示屏采用业界先进的半透半反射式高分辨率TFT屏(640×480)，完全胜任在室外和阳光直射的环境下工作；配备可长达6-8小时连续工作的高性能锂电池，重量仅1.5kg，适应在石化、压力容器、电力、铁路交通等部门的移动或高空无损探伤作业现场中使用

主要特点：

先进的电路设计、高达640MHz的采样频率，确保能快速、准确地对缺陷的回波信号进行显示和分析，对各种弱小信号的变化和细节都能及时响应，回波信号的实时性和真实性得到有效的保证

先进的方波激励技术，对检测高衰减材料或厚工件具有极佳的穿透力和信噪比；可调节的激励脉冲宽度、激励电压、阻尼电阻，使在检测薄工件和复合材料都具有较高的分辨率

FIR数字滤波技术，信噪比更佳；探头频谱分析功能，掌控您的探头

高性能5.7"半透半反射式TFT屏(640×480)，最适宜室外及强光下作业

兼容欧标EN12668-1:2000设计；可长时间连续记录和存贮，满足新容规TSG R0004-2009的要求

自动校准材料声速、探头延时、探头K值；方便的DAC、AVG曲线制作及应用

SD卡插口，实现海量存贮；USB口可外接U盘、键盘、鼠标，可实现与计算机通讯、数据转存及打印

人体工程学优化设计的结构及外观，拥有多角度调节的提手，重量约1.5kg的仪器，内含电池和充电器，操作和携带极为便利

主要技术性能：

| 发射脉冲 | 负方波，发射电压25～250V连续可调，步进为25V。宽度30～1000ns连续可调，步进为5ns。在400Ω/200V设置时，双沿小于10ns,高频时自动优化为脉冲激励。 |
| --- | --- |
| 工作方式 | 单、双 |
| 阻尼 | 400、80Ω |
| 工作频率 | 分宽带、窄带两档，宽带：0.5～15MHz，窄带：1.5～3MHz |
| 增益 | 0.0～110.0dB ，步进值：0.1、1.0、2.0、6.0dB；0.1dB档提供智能加速调节功能 |
| 声速范围 | 1000～15000m/s ，连续可调，内置30个常用的材料声速值 |
| 检测范围 | 0.0～10000mm (钢纵波) ，连续可调，最小步进值 0.1mm |
| 检波方式 | 正向、负向、全波、射频 |
| 闸门及报警器 | 两路闸门及硬件驱动实时报警信号，可选：进波报警、失波报警、DAC曲线报警，报警信号为声、光报警 测量方式：峰值、前沿 |
| 显示屏 | 5.7"TFT彩色液晶显示屏，分辨率640×480 |
| 脉冲移位 | -7.5～3000μs |
| 探头零值 | 0～999.9μs |
| 脉冲重复频率 | 25～800Hz，自动调节方式 |
| 垂直线性误差 | ≤3% |
| 水平线性误差 | ≤0.4% |
| 灵敏度余量 | ≥60dB (200Φ2平底孔) |
| 分辨率 | ≥36dB(5P14) |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 抑制 | (0～90)%，不影响线性与增益 |
| 电噪电平 | <10% (钢纵波，250mm) |
| 接口 | Q9接口 USB HOST Micro SD接口 |
| 电源 | 大容量锂电池，无记忆效应，可连续工作6-8小时； 内置充电器(可另购外接充电器)；交流：220V |
| 超声标准 | 兼容 EN12668-1标准 符合 JB/T 10061-1999标准 |
| 重量 | 约1.50kg(含电池、内置充电器) |
| 体积（高×宽×厚） | 246mm×166mm×47mm |