安全带标准

本标准适用于围杆、悬挂、攀登等高处作业用安全带，不适用于消防和吊物用安全带。 1 名词术语 1．1 安全带 高处作业工人预防坠落伤亡的防护用品。由带子、绳子和金属配件组成，总称安全带。 1．2 安全绳 安全带上保护人体不坠落的系绳。 1．3 吊绳 自锁钩使用的绳，要预先挂好。垂直、水平和倾斜均可。自锁钩在绳上可自由移动，能适应不同作业点工作。 1．4 自锁钩 装有自锁装置的钩，在人体坠落时，能立即卡住吊绳，防止坠落。 1．5 缓冲器 当人体坠落时，能减少人体受力，吸收部分冲击能量的装置。 1．6 攀登挂钩 保护作业人员登高途中使用的一种挂钩。 1．7 围杆带 电工、电信、园林等工种围在杆上作业时使用的带子。 1．8 围杆绳 电信、园林、电工等工种围在杆上作业时使用的绳。 1．9 速差式自控器 装有一定长度绳索的盒子。作业时可随意拉出绳索使用，坠落时因速度的变化引起自控，称为速差式自控器。 2 符号代号 为了使安全带品种系列化，采用汉语拼音字母依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法和不同结构。 2．1 符号含意如下： D——电工，DX——电信工，J——架子工；L——铁路调车工；T——通用（油工，造船，机修工等）；W——围杆作业，W1——围杆带式，W2——围杆绳式；X——悬挂作业；P——攀登作业；Y——单腰带式，F——防下脱式，B——双背带式，S——自锁式，H——活动式，G——固定式。 2.2 组合符合表示如下： a．DW1Y——电工围杆带单腰带式。 b．DW1F——电工围杆带防下脱式。 c．T1W2Y——通用Ⅰ型围杆绳单腰带式（可作围杆、悬挂用）。 d．T2W2Y——通用Ⅱ型围杆绳单腰带式（围杆绳无金属配件）。 e．DXW2Y——电信工围杆绳单腰带式。 f．J1XY——架子工Ⅰ型悬挂单腰带式（大挂钩）。 g．J2XY——架子工Ⅱ型悬挂单腰带式（小挂钩）。 h．LXY——铁路调车工悬挂单腰带式。 i．DXXY——电信工悬挂单腰带式。 j．T1XY——通用Ⅰ型悬挂单腰带式。 k．T2XS——通用Ⅱ型悬挂自锁式。 l．T1XB——通用Ⅰ型悬挂双背带式（无腿带和胯带）。 m．T2XB——通用Ⅱ型悬挂双背带式（有胯带）。 n．T3XB——通用Ⅲ型悬挂双背带式（有腿带）。 o．T4XB——通用Ⅳ型悬挂双背带式（有腿带）。 p．T1PH——通用Ⅰ型攀登活动式（采用一副开启式挂钩）。 q．T2PH——通用Ⅱ型攀登活动式（采用一个开启式挂钩、一个封闭钩）。 r．TPG——通用攀登固定式。 3 品种分类 3．1 围杆作业安全带 适用于电工、电信工、园林工等杆上作业。 3．1．1 DW1Y电工围杆带单腰式。 4 材料 4．1 安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料。电工围杆可用黄牛革。金属配件用普通碳素钢和铝合金。 4．2 包裹绳子的套用皮革、轻革、维纶或橡胶。 5 技术要求 5．1 安全带、绳和金属配件的破坏负荷指标，见下表。 5．2 腰带必须是一整根，其宽度为40-50mm，长度为1300-1600mm。 5．3 护腰带宽度不小于80mm，长度为600-700mm。带子接触腰部分垫有柔软材料，外层用织带或轻革包好，边缘圆滑无角。 5．4 带子缝合线的颜色和带颜色一致。围杆带折头缝线方形框中，用直径为4.5mm以上的金属铆钉一个，下垫皮革和金属的垫圈，铆面要光洁。 5．5 带子颜色主要采用深绿、草绿、桔红、深黄、其次为白色等。 5．6 腰带上附加小袋一个。 5．7 安全绳直径不小于13mm，捻度为8.5-9/100（花/mm）。吊绳、围杆绳直径不小于16mm，捻度为7.5/100（花/mm）。电焊工使用悬挂绳必须全部加套，其他悬挂绳仅部分加套，吊绳不加套。绳头要编成3~4道加捻压股插花，股绳不准有松紧。 5．8 金属钩必须有保险装置，铁路专用钩例外。自锁钩的卡齿用在钢丝绳上时，硬度为洛氏HRC60。金属钩舌弹簧有效复原次数不小于2万次，钩体和钩舌的咬口必须平整，不得偏斜。 5．9 金属配件表面光洁，不得有麻点、裂纹；边缘呈圆弧形；表面必须防锈。不符合上述要求的配件，不准装用。 5．10 金属配件圆环、半圆环、三角环、8字环、品字环、三道联，不许焊接，边缘成圆弧形。调节环只允许对接焊。 6 检验要求 6．1 金属配件等必须按GB6096—85《安全带检验方法》1.3、1.4、1.5、1.6条规定测试。 6．2 带绳必须按GB6096—85的1.3.1款规定测试。 6．3 安全带成品围杆带和围杆绳按GB6096—85中的1.6条规定，整体做4412.7N（450kgf）静负荷测试，应无破断。 6．4 悬挂和攀登安全带按不同绳长做冲击试验，按GB6096—85中的2.4~3.2条规定的方法进行。以100kg重量拴挂，自由坠落，应无破断。 6．5 架子工安全带做冲击试验，要抬高1m。电工围杆安全带作悬挂使用。要做冲击试验。 6．6 自锁式安全带做坠落冲击试验，在吊绳上下滑的距离不大于1.5m。 6．7 速差式自控器下滑距离不大于1.5m. 6．8 缓冲器在4m冲距内，应不超过8825.4N（900kgf）。 6．9 每次验收产品时以1000条为一批（不足时仍按1000条计算），从中抽两条检验，有一条不合格，该批产品不予验收。 6．10 生产厂检验过的安全带样品不得再出售。 6．11 生产厂自检合格的产品，必须有质量合格证。 6．12 经国家指定的检验单位，检查产品生产工艺、自检设备和产品均符合要求才准生产。抽验合格的产品发给合格证。 7 使用和保管 7．1 安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3m以上长绳应加缓冲器，自锁钩用吊绳例外。 7．2 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 7．3 不准将绳打结使用。也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。 7．4 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 7．5 安全带使用两年后，按批量购入情况，抽验一次；围杆带做静负荷试验，以2206N（225kgf）拉力拉5min，无破断可以继续使用。悬挂安全带冲击试验时，80kg重量做自由落体试验，若不破断，该批安全带可继续使用。对抽试过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。 7．6 使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时应立即更换新绳，带子使用期为3～5年，发现异常应提前报废。 8 标志和包装 8．1 金属配件上应打上制造厂的代号。 8．2 安全带的带体上应缝上永久字样的商标，合格证和检验证。 8．3 安全绳上应加色线代表生产厂，以便识别。 8．4 合格证应注明：产品名称、生产年月、拉力试验4412.7N（450kgf）、冲击重量100kg、制造厂名、检验员姓名等。 8．5 每条安全带装在一个塑料袋内。袋上印有：产品名称，生产年月，静负荷4412.7N（450kgf），冲击重量100kg，制造厂名称及使用保管注意事项。 8．6 装产品的箱体上应注明：产品名称，数量，装箱日期，体积和重量，制造厂名和送交单位名称。 8．7 根据需方的情况，产品的包装允许变更，但供需双方应协商一致，并有文字依据。 8．8 包装箱的尺寸选择和标志应符合GB4892—85和GB190—85、GB191—85的规定。 9 运输和贮藏 9．1 运输过程中，要防止日晒、雨淋。 9．2 搬运时，不准使用有钩刺的工具。 9．3 安全带应贮藏在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体，也不准长期曝晒。